Прайс – лист ООО «ПК «Форекс»

Тел.факс (343) 273-03-64, 8-912-65-999-61

pkforeks@yandex.ru, http://www.pkforeks.ru
ОГНЕБИОЗАЩИТА, АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
	Наименование продукции
	Назначение и область применения
	Фасовка/

расход
	Цена

руб/кг

	Форекс-2

Антипирен-антисептик для древесины


	Огнебиозащитный препарат «ФОРЕКС-2» обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности по  ГОСТ Р 53292-09. Предназначен для обработки деревянных поверхностей внутри и снаружи  зданий и сооружений: кровли (обрешетка, стропила и др.), стен, полов, рам, дверей и других деревянных конструкций, а также пиломатериалов, предназначенных для длительного хранения. Защищает обработанную поверхность от грибка, синевы, насекомых.          Многокомпонентный водный раствор, увеличивает время эксплуатации деревянных поверхностей  до 7-15 лет. Не изменяет  физико-технические свойства, подчеркивает и слегка оттеняет структуру древесины. Расход препарата: для огнезащиты I группа – 300 г/м², II группа – 180 г/м², антисептирование - 100 г/м².


	Канистра 5, 10, 20 кг
пэт бочка

50 кг

Огнезащита

300/180 г/м²

Антисепти
рование
100 г/м²


	75

	ХМ-11
невымываемый

консервирую

щий

антисептик
	Консервирующий антисептик ХМ-11, изготовленный по  ГОСТ 28815 – 96 предназначен для обработки  деревянных конструкций, пиломатериалов, изделий из древесины с целью их защиты от биоповреждении: гниения, грибка, насекомых. Наиболее эффективен для защиты древесины имеющей контакт с грунтом, почвенной влагой. Используется для защиты свай, заборных и дорожных столбов, шпал, лаг, стропил, настилов мостов, деревянных контейнеров и др. конструкций долговременной службы; деревянной кровли, настилов по грунту, погребов и др. хозяйственных построек. Окрашивает древесину в фисташковый цвет. Увеличивает срок службы древесины до 25 лет.


	Канистра 5, 10, 20 кг

пэт бочка

50 кг
150-500 г/м²

(в зависимости от условий эксплуатации)
	70

	ХМББ

невымываемый

консервирую

щий

антисептик
	Консервирующий антисептик ХМББ, изготовленный по  ГОСТ 28815 – 96 предназначен для защиты  деревянных конструкций  эксплуатируемых в тяжелых условиях: воздействие атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом, органическими отходами, используется при непосредственном контакте с животными. Увеличивает срок службы древесины до 20 лет.
	пэт бочка

50 кг
150-500 г/м²

(в зависимости от условий эксплуатации)
	70

	Форекс-

Прим

трудновымываемый
антисептик для пропитки древесины
	    Антисептик «Форекс-Прим» предназначен для  обработки деревянных конструкций, пиломатериалов и др. изделий  с целью защиты от биоповреждений. Надежно защищает обработанные поверхности от  деревоокрашивающих и плесневых грибов, от разрушительной деятельности насекомых. Применяется для защиты промышленных, жилых и хозяйственно-бытовых построек; теплиц, погребов, настилов по грунту, лаг, рам, обрешеток, верхних и нижних венцов и др. деталей строительства, а также в качестве защитной грунтовки перед окраской. Придает древесине зеленоватый оттенок. Увеличивает срок эксплуатации  до 15 лет. 

	пэт бочка

50 кг
Расход – 150 г/м.кв
	60

	  Форекс-             Стандарт

антисептик для пропитки древесины


	Бесцветный антисептик «Форекс-Стандарт» предназначен для  обработки деревянных  поверхностей   внутри помещений : кровли (обрешетка, стропила и др.), стен, полов, рам, дверей, перегородок, мансард и др., а также пиломатериалов, предназначенных для длительного хранения.  Наружные поверхности, обработанные антисептиком, должны быть защищены навесом.

Обладает  биозащитными свойствами по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам, защищает от деятельности насекомых, гниения  на срок -5-7 лет.

	пэт бочка

50 кг
Расход – 150 г/м.кв
	60

	ЭОК-М
транспортный

антисептик

(сухой препарат)
	  Антисептик ЭОК-М предназначен для защиты свежераспиленной древесины от грибной окраски и плесени на период атмосферной сушки, транспортировки и складирования под навесом. Не изменяет цвет древесины. Сохраняет антисептические свойства до 8-10 нед.
	мешок 30 кг

+  270 кг воды

для рабочего раствора

100 г/м²
	110

	Форекс
отбеливатель для древесины двухкомпонентный
	Препарат «ФОРЕКС» для отбеливания древесины двухкомпонентный, применяют для обработки деревянных конструкций, пиломатериалов и других изделий из дерева с целью устранения с их поверхности деревоокрашивающих грибов (плесени, синевы, черноты – возникших в результате увлажнения и  неправильных условий хранения) и восстановления естественного цвета древесины.  Расход компонента I –500 г\м2   компонента II – 300 г\м2  . Поставляется в готовом к применению виде.


	Канистры

5+3 кг

Компонента

I –500 г\м2  ; компонента
II – 300 г\м2
	100

	Антиржав

чина

ФОРЕКС-NEO
(преобразователь) 
	Преобразователь ржавчины «ФОРЕКС-NEO» - состав, предназначенный для удаления с поверхности черных металлов следов коррозии – ржавчины. Раствор преобразует её в инертный слой и играет роль грунта  перед нанесением любых лакокрасочных материалов, в том числе огнезащитных и термостойких, образует защитную пленку и улучшает адгезию с последующим покрывным материалом. 

	Канистра 5, 10, 20 кг

пэт бочка

50 кг
Расход – 200 г/м.кв
	120


